	
	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
	
	АС0600ХХ. DOC
Дата издания:

26.10.01 г.
_____________

Страница 1 из 1

	
	
	
	


	Прекращает действие предыдущего издания от 02.06.01 г.

Код                                             Описание

        АС 600/ХХ               ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЕ МОРИЛКИ
                            ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ.


	
	Базовые цвета (ХХ):
	07 – золотисто-желтый 
	08 – кирпичный
	09 – оранжевый 
	

	
	
	13 – белый 
	14 – голубой 
	17 – бледно-желтый
	

	
	
	39 – красный
	42 – зеленый
	72 – черный
	

	
	
	84 – Американский орех
	87 – старинный орех
	90 – красное дерево
	

	
	
	93 – орех светлый
	56 – вишня
	76 – венге 
	

	
	Область применения:
	Окраска плоских, точеных, фрезерованных деталей и стульев
	

	
	Способ нанесения:
	Кисть, распыление, погружение, губка
	

	
	Технические характеристики:
	

	
	Плотность (кг/л):
	1,030 (0,030 (средняя) 
	

	
	Вязкость (DIN 2 при 20( С, в секундах)
	В среднем  48 ( 5 в среднем 
	

	
	Светостойкость:
	Подходит для применения внутри помещений, не рекомендуется для наружного применения
	

	
	Последующие слои:
	Полиуретановые и нитроцеллюлозные покрытия
	

	
	Срок годности:
	При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка
	

	Общие характеристики:

· Обеспечивают равномерность окраски без пятен, вызванных участками с повышенной впитываемостью
· Высокая концентрация

· Могут разбавляться водой или водно-ацетоновой смесью

· Совместимы со связующими АХ 2004, ХА 4090, ХХ 4100, ХХ 4130 и ХХ 4180

	
	Рекомендуемая система нанесения
	Тип и количество растворителя или связующего
	

	
	Ручные и автоматические пистолеты
	Вода или водно-ацетоновая смесь, концентрация от 1:2 до 1:10. 

Для получения темных пор добавьте в раствор 5(10% ХХ 4100 в разбавленную морилку. 

Для улучшения равномерности замените воду связующим ХХ 4130.
	

	
	Вальцовая машина
	Валик из губки + растирка: разбавлять только водой.

Валик из резины: добавьте 5-8% ХА 4090
	

	
	Кисть и растирка
	Использовать только воду в необходимом количестве.
	

	
	Погружение
	Можно разбавлять только ХХ4130 или с ХХ4180. Можно использовать только связующее, а можно в смеси 1:1 с водой. Для получения темных пор на дубе разбавьте морилку связующим ХХ4100 в количестве 5-10 %. 
	

	Особые указания:

Перед применением хорошо размешать.

Хранить при температуре выше 15(С, т.к. низкие температуры вызывают осадок.

При смешивании цветов 13 и 72 возможно временное увеличение вязкости, которое исчезает при тщательном перемешивании.



	Внимание:   реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины.


