	
	ТЕХНИЧЕСКАЯ
 СПЕЦИФИКАЦИЯ
	
	Дата издания:

20.06.05 г.
_____________

Страница 1 из 1

	
	
	
	


	
Код                                             

          AС 1810/ХХ           

	Прекращает действие предыдущего издания от 08.03.05 г.       

Описание 

        МОРИЛКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ. 

	
	Базовые цвета:
	07 золотисто-желтый
22 черный
76 венге                             
	13 белый
26 ярко красный
93 бледный орех
	14 синий
56 вишня
94 средний орех


	

	
	Область применения:
	Плоские и фрезерованные детали 
	

	
	Технические характеристики:
	
	

	
	Средняя плотность (кг/л):
	13 Белый:                   1,090 ( 0,030
Другие цвета:             1,020 ( 0,030
	

	
	Среднее содержание нелетучих веществ (%):
	От 5 до 8, в зависимости от цвета
	

	
	Светостойкость:
	Отличная для интерьеров
	

	
	Нанесение последующих слоев:
	Нанесение водоразбавляемых, полиуретановых, акриловых или нитроцеллюлозных покрытий
	

	
	Срок годности:
	При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка
	

	Общие характеристики
· Выравнивающий эффект на неоднородной древесине

· Может разводиться водой и/или спиртом

Способы нанесения

	
	РУЧНОЙ И АВТОМАТИЧЕСКИЙ

ЛАКОРАСПЫЛИТЕЛЬНЫЙ 

ПИСТОЛЕТ
	ОКУНАНИЕ:
	

	
	Сушка - около 2 часов при комнатной температуре или около 5 минут при 40-60 (С.
	Рекомендуемое разведение:

AC 1810/XX ………………5-20

Связующее XХ 4130 …….100

Если необходимо, можно добавить воду


	

	Дополнительная информация
Добавление 20-30% связующего AX 2004 к разведенной морилке обеспечивает подчеркивание пор и отличное выравнивание цвета, улучшая нанесение растиркой, например на дуб.

Морилки серии AC 1810/XX могут добавляться в водоразбавляемые лаки для интерьеров в количестве до 3%.

Специальные указания
Не храните и не используйте продукт при температуре ниже 10°С.


	Внимание:   реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отклонение, не превосходящее 30% от указанной величины.


