	SAYERLACK

Arch Coatings Italy

S.p.A.
	ТЕХНИЧЕСКАЯ
 СПЕЦИФИКАЦИЯ
	
	Дата издания:

24.01.02 г.
_____________

Страница 1 из 2

	
	
	
	


	
Код                                             

            AF 53**           

	Прекращает действие предыдущего издания от 14.09.99 г.       

Описание 

ВОДОРАЗБАВИМЫЙ САМОГРУНТУЮЩИЙСЯ

ЛАК  ДЛЯ ПАРКЕТА

	
	Степень блеска:
	20, 50 и 80 % блеска ± 2
	

	
	Область применения:
	Паркет, ступени, половая доска
	

	
	Способ нанесения:
	Пистолет: готов к применению
Кисть: готов к применению.

Валик: добавить до 10% питьевой воды.
	

	
	Технические характеристики:
	
	

	
	Содержание нелетучих веществ (%):
	34 ( 1
	

	
	Плотность (кг/л):
	1,030 ( 0,030
	

	
	Вязкость (в секундах) (DIN 4  20°C):
	20’’ ± 3’’
	

	
	Рекомендуемый вес жидкого слоя  (г/м2):
	От  50 до 80 
	

	
	Время сушки (при 80 г/м2, t0  = 200С и 65% влажности):
	От пыли                                      15 – 20 минут

На отлип                                     30 – 40  минут

До следующего покрытия         1 час

До шлифовки                             4 часа

До возможности ходить            24 часа
	

	
	Укрываемая поверхность (м2/кг):
	12 – 14 
	

	
	Количество слоев:
	Максимум 3
	

	
	Срок годности:
	15 месяцев
	


Лак AF 53** - это однокомпонентный водоразбавимый самогрунтующийся лак для паркетных полов, обладающий эластичностью, твёрдостью покрытия и стойкостью к истиранию. Легко наносится валиком или кистью, удобен в эксплуатации и последующей отделке.
Правила применения:

Выровнять полы, изъяны поверхности, используя связующее для паркетной шпатлёвки ХТ 590, смешанное с древесной пылью, полученной при шлифовке паркета. Для этой цели может быть также использован грунт на водной основе АU 447. 
После высыхания шпатлёвки, прошлифовать поверхность абразивом зернистостью Р 100 - 120. Удалить образовавшуюся после шлифовки пыль пылесосом.

Нанести первый слой лака AF 53** разбавленного 10% питьевой воды валиком или кистью. Убедитесь, что продукт распределяется равномерно, и нет участков с избыточным количеством лака. 
Через 3 - 4 часа после высыхания поверхность можно шлифовать, используя бумагу зернистостью 
Р 150 - 180 по стандарту FEPA для ручной шлифовки и зернистостью Р 220 - 240 для механической. Затем нанесите 2-й и 3-й слои лака с интервалом 1 - 2 часа без шлифовки.

Некоторые виды древесины смолистых и экзотических пород (Ироко, мербау) содержат в себе танины и дубильные вещества, которые могут растворяться нанесённым лаком. Для предотвращения этой проблемы при окрашивании указанных пород древесины, используйте водоразбавимый грунт АU 447 или продукт НU 3050 в качестве барьера.

Для достижения большей химико-физической устойчивости, а также большей твёрдости покрытия рекомендуется добавлять 2% добавки ХА 4080 в последний слой лака AF 53**.

Не допускайте образования областей скопления продукта, убедитесь, что лак распределяется равномерно, и вес жидкого слоя составляет 70 - 80 г/м2 для каждого из слоёв. Этого легко достигнуть при обычном нанесении лака кистью. При большем весе жидкого слоя требуется большее время сушки.

	Внимание:   реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отклонение, не превосходящее 30% от указанной величины.


	SAYERLACK

Arch Coatings Italy

S.p.A.
	ТЕХНИЧЕСКАЯ
 СПЕЦИФИКАЦИЯ
	
	Дата издания:

24.01.02 г.
_____________

Страница 2 из 2

	
	
	
	


	
Код                                             

         AF 53**           

	Прекращает действие предыдущего издания от 14.09.99 г.       

Описание 

    ВОДОРАЗБАВИМЫЙ  САМОГРУНТУЮЩИЙСЯ

                           ЛАК  ДЛЯ ПАРКЕТА

	Для подновления лакового покрытия, окрашенного AF 53**  или другими видами прозрачных покрытий (включая покрытия на основе растворителя) отшлифуйте поверхность, используя шлифовальную бумагу зернистостью Р 150, протрите, затем нанесите один или два слоя AF 53** как описано выше. Перед нанесением лака убедитесь, что на окрашиваемой поверхности отсутствуют следы жира, грязи или синтетического воска.

При нанесении лака AF 53** распылением – очень важно не превышать толщину мокрого слоя, толщина слоя должна быть не более 80 - 120 г/м2. Чрезмерная толщина мокрого слоя лака  приведёт к появлению таких проблем как помутнение или отслоение лакокрасочной пленки. 
Под распыление также отлично подходят лаки на водной основе AF 72XX и AF 88XX.

Особые указания:
· Избыточное нанесение продукта может вызвать дефекты типа пор и бугорков и удлиняет процесс сушки, что может привести к отслоению покрытия.
· Не допускать замерзания. Хранить при температурах не ниже +5°С.
· Температура при нанесении  и сушке должна быть не ниже 10°С.
· Для разбавления использовать только питьевую воду.
· Перед нанесением размешать продукт палочкой. Не мешать слишком интенсивно, чтобы избежать попадания воздуха в лак, который может привести к образованию пузырьков при нанесении.
· Проветривать помещение во время и после нанесения для лучшего высыхания.
· По покрашенному полу можно начинать ходить на следующий день.
· Перед расстановкой мебели или устиланием ковров необходимо выждать 48 – 72  часа.
· В первые 2 – 3  недели покрытие ещё не вполне высыхает и проявляет чувствительность к воде. Если пол помыт или вода попала на некоторые его участки, это может привести к обратимому помутнениию цвета покрытия.

· Покрасочный инвентарь сразу отмыть водой. Засохший лак отмывается ацетоном.

· Остатки неиспользованного лака должны утилизироваться в соответствии с природоохранным законодательством. Не сливать в канализацию.
· Из-за огромного разнообразия экзотических пород древесины, представленных на рынке, рекомендуется провести предварительный тест, чтобы убедиться, что продукт не краснеет, не отслаивается из-за веществ, которые содержатся в древесине.
Внимание:   реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отклонение, не превосходящее 30% от указанной величины.




