	
	ТЕХНИЧЕСКАЯ
 СПЕЦИФИКАЦИЯ
	
	Дата издания:

07.03.06 г.
_____________

Страница 1 из 2

	
	
	
	


	
Код                                             

       AF 54**           

	Прекращает действие предыдущего издания от 07.06.04 г.       

Описание 

ВОДОРАЗБАВИМЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ

САМОГРУНТУЮЩИЙСЯ ЛАК ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА.

	
	Степень блеска :
	5,20,50,70
	

	
	Область применения:
	Плоские, фрезерованный детали, рамы, погонаж, стеновые панели, двери, стулья.
	

	
	Способ нанесения:
	лакораспылительные пистолеты: обычные, безвоздушные, «аиримикс»типа, электростатические (предназначенные для работы  с водоразбавимыми материалами)
	

	
	Рецептура смешивания
	Готов к применению. При необходимости разбавить питьевой водой в количестве до 5%.
	

	
	Технические характеристики:
	
	

	
	Содержание нелетучих веществ (%):
	24 ( 1
	

	
	Плотность (кг/л):
	1,030 ( 0,030
	

	
	Вязкость (DIN 4 при 20 °Св секундах)
	40 ( 3
	

	
	Количество слоев:
	2
	

	
	Рекомендуемый вес жидкого слоя  (г/м2):
	От  60 до 120 на один слой
	

	
	Время сушки (при 100 г/м2, t0  = 200С ):
	От пыли                                     20 минут

На отлип                                    60 минут

До шлифовки                             4 часа

До возможности ходить            24 часа
	

	
	Срок годности:
	15 месяцев
	


Лак AF 54** гарантирует отличную твердость и прозрачность поверхности, устойчив к засорению оборудования. Материал можно использовать для открыто-пористой системы отделки (при нанесении двумя слоями).

Лак можно тонировать путем добавления водных морилок серий  АС 600/ХХ и АС 1810/ХХ.

Подготовка субстрата

Дл получения качественной поверхности, всегда рекомендуется предварительная шлифовка (мелким или средним зерном) для того, чтобы удалить мельчайшие неровности древесины, а также гарантировать адгезию лакового покрытия.

Нанесение AF54** в качестве грунта.

AF 54**- это самогрнтующийся лак, прекрасно подходящий для подчеркивания пор древесины.

Шлифовка грунта или первого слоя AF 54**.
Если наносится лакокрасочная пленка большой толщины или грунт с высоким сухим остатком, AF 54*** может использоваться в качестве финишного покрытия (на водные грунты для интерьера).

Грунт рекомендуется шлифовать зерном 220-240; желательно применять стеаратовую шлифовальную бумагу. Получите информацию у поставщика абразивных материалов по поводу шлифовальной бумаги, предназначенной для ЛКМ на водной основе.

Перед нанесением последнего слоя следует убедиться, что поверхность тщательно очищена от загрязнений (масляных, восковых и пр.).

Химическая стойкость.

 Для повышения химической устойчивости последнего слоя покрытия AF 54**, можно добавить XA 4080 в количестве 1% (при постоянном помешивании). Особенно связующее  рекомендуется для AF 5470  для увеличения твердости покрытия и устойчивости к образованию царапин.

Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины
	
	ТЕХНИЧЕСКАЯ
 СПЕЦИФИКАЦИЯ
	
	Дата издания:

07.03.06 г.
_____________

Страница 2 из 2

	
	
	
	


	
Код                                             

       AF 54**           

	Прекращает действие предыдущего издания от 07.06.04 г.       

Описание 

ВОДОРАЗБАВИМЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ

САМОГРУНТУЮЩИЙСЯ ЛАК ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА.


Сушка.

Сушка материалов на водной основе должна происходить при температуре не ниже 15ºС и относительной влажности не выше 85%. При нарушении указанных параметров, сушка может занять 

больше времени и/или уменьшить твердость покрытия и его химическую и механическую стойкость. Рекомендована сушка с применением обдува сухим воздухом при комнатной температуре 20-30ºС.

Складирование.

AF 54** быстро сохнет, но в случае ускоренной сушки и в связи с большим разнообразием применяемых сушильных печей, перед складированием, желательно убедится в том, что поверхность полностью высохла.

В связи с естественной термопластичностью смол, входящих в состав материалов на водной основе, следует обращать особое внимание на процесс складирования. Усиленная вентиляция, низкая влажность, оптимальное количество нанесенного материала, а также применение связующего ХА 4080, могут значительно снизить время до складирования и риск слипания.

Всегда соблюдайте следующие рекомендации:

- складируйте открашенные детали не ранее, чем через 24 часа

- всегда используйте соответствующий упаковочный материал между окрашенными панелями

- по возможности, складируйте вертикально.

Специальные указания.
- Не допускать замерзания.  Хранить при температурах не ниже +5°С
- Температура нанесения не ниже  +15°С
- Наличие среди покрасочного оборудования поломок или засоров (плохие прокладки, слишком высокое давление и пр.) может вызвать дефекты лакокрасочного покрытия (например, пузыри)

- Остатки неиспользованного лака должны утилизироваться в соответствии с природоохранным законодательством. Не сливать в канализацию. 

- Из-за огромного разнообразия сырья при производстве мебельных материалов, при переходе от ЛКМ на базе органических растворителей на водоразбавляемые ЛКМ необходимо проконсультироваться с поставщиками о пригодности имеющегося оборудования и используемых материалов. Особого внимания требуют электростатические пистолеты, насосы, уплотнения, герметики, клеи, присадки для водяной завесы окрасочных кабин, материалы упаковки, абразивные материалы, шпатлевки и  т.п.

-После того, как емкость с лаком была открыта, он подвергается воздействию бактерий, находящихся в воздухе, что легко можно обнаружить при появлении характерного запаха и увеличения вязкости материала. Старайтесь не оставлять открытые банки. Добавление XA 4051 понижает риск порчи материала (только в качестве превентивной меры).

Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины

