	SAYERLACK

Arch Coatings Italy

S.p.A.
	ТЕХНИЧЕСКАЯ
 СПЕЦИФИКАЦИЯ
	
	Дата издания:

27.08.07 г.
_____________

Страница 1 из 2

	
	
	
	



	
Код                                             

          AF 60**/00           
 Технические характеристики:
	  САМОГРУНТУЮЩИЙЦСЯ  ВОДОРАЗБАВИМЫЙ          

                   ЛАК  ДЛЯ ПАРКЕТА И ПОЛОВ

	
	Степень блеска:
	20, 30, 50
	

	
	Область применения:
	Данный лак разработан специально для окраски паркетных полов, ступеней и паркета.
	

	
	Способ нанесения:
	Распыление: при необходимости добавить 3 – 5 % питьевой воды.
Кисть, валик
	

	
	Содержание нелетучих веществ (%):
	30 ( 1
	

	
	Плотность (кг/л):
	1,030 ( 0,030
	

	
	Вязкость (в секундах) (DIN 4  20°C):
	18’’ ± 2’’
	

	
	Рецептура смешивания :

Часть А

Часть Б (Отвердитель)

Растворитель
	                                По весу (кг)             По объему (л)

AF 60**/00                    100 в.ч.                     100 %                           

AН 1547/00                   10  в.ч.                      10 %
Вода                           0 – 10 в.ч.                  0 – 10 %
	

	
	Жизнеспособность при 20°C
	5 – 6 часов
	

	
	Рекомендуемый вес жидкого слоя  (г/м2):
	От  60 до 120 
	

	
	Время сушки (при 80 г/м2, t0  = 200С и 65% влажности):
	От пыли                                       60 минут

На отлип                                     90 минут

До следующего покрытия         3 – 4 часа
До шлифовки                             8 часов
До возможности ходить            24 часа
	

	
	Укрываемая поверхность (м2/кг):
	8 – 16
	

	
	Количество слоев:
	Максимум 4
	

	
	Срок годности:
	15 месяцев
	


Лак AF 60**/00 – это двухкомпонентный не желтеющий водоразбавимый лак для паркетных полов и паркета, обладающий эластичностью, твёрдостью и стойкостью к истиранию. 
Материал также легко наносится валиком или кистью, удобен в эксплуатации и последующем уходе.

Кисть:  готов к применению.

Валик: добавить 5 – 10% питьевой воды.
Правила применения:

Выровнять полы, изъяны поверхности, используя связующее для паркетной шпатлёвки ХТ 590, смешанное с древесной пылью, полученной при шлифовке паркета. Для этой цели может быть также использован грунт АU 447. 
После высыхания шпатлёвки, прошлифовать поверхность абразивной бумагой зернистостью Р 80 – 120. Удалить образовавшуюся после шлифовки пыль пылесосом либо тщательно механически.

Нанести первый слой лака AF 60**, убедиться, что продукт распределяется равномерно и нет участков с избыточным количеством лака. 
	SAYERLACK

Arch Coatings Italy

S.p.A.
	ТЕХНИЧЕСКАЯ
 СПЕЦИФИКАЦИЯ
	
	Дата издания:

27.08.07 г.
_____________

Страница 2 из 2

	
	
	
	



	
Код                                             

      AF 60**/00           

	ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ВОДОРАЗБАВИМЫЙ ЛАК  ДЛЯ ПАРКЕТА


Через 6 часов, когда поверхность полностью высохла, паркет можно шлифовать, используя бумагу зернистостью Р 150 – 180  по стандарту FEPA для ручной шлифовки и зернистостью Р 220 – 240 для механической. Затем нанесите 2-й и 3-й слои лака с интервалом 1 – 2 часа без шлифовки.

Некоторые виды древесины смолистых пород (Ироко, мербау) содержат окрашенные частицы, которые могут растворяться лаком при нанесении. Для предотвращения этой проблемы при окрашивании указанных пород древесины, используйте AF60**/00 в смеси с AH 1547/00 в количестве 5 – 10% в качестве первого слоя и подождите как минимум 12 часов перед шлифовкой. В качестве альтернативы,  используйте водоразбавимый грунт АU 447 или продукт НU 3050, которые могут служить причиной незначительного растворения частиц древесины.
Не допускайте образования областей скопления продукта, убедитесь, что он распределяется равномерно, и вес жидкого слоя составляет 120 – 150 г/м2 для каждого слоя. При большем весе жидкого слоя требуется большее время сушки.

Данный лак может быть использован без добавления отвердителя, то есть как однокомпонентный материал, только следует помнить, что при этом варианте работы сильно снижается физико-химическая стойкость лака.

При уходе за паркетными полами, окрашенными AF 60**  или другими видами прозрачных покрытий (включая покрытия на основе растворителя) отшлифуйте поверхность, используя шлифовальную бумагу зернистостью 150, протрите, затем нанесите один или два слоя AF 60** как описано выше. Убедитесь, что на поверхности отсутствуют следы жира или синтетического воска.

Особые указания:
· Избыточное нанесение продукта может вызвать дефекты типа пор и бугорков и удлиняет процесс сушки, что может привести к отслоению покрытия.
· Не допускать замерзания. Хранить при температурах не ниже +5°С.
· Температура при нанесении  и сушке должна быть не ниже 12°С. Низкая температура увеличивает время сушки.

· Для разбавления использовать только питьевую воду, комнатной температуры.
· Перед нанесением размешать продукт палочкой. Не мешать слишком интенсивно, чтобы избежать попадания воздуха в лак, который может привести к образованию пузырьков при нанесении.
· Отвердитель AH 1547 следует медленно добавить в продукт, помешивая в течение нескольких минут. Подождать несколько минут, затем добавить воду в количестве 3 – 5%, затем снова помешать. Теперь смесь готова к нанесению.

· Проветривать помещение во время и после нанесения для лучшего высыхания.
· По покрашенному полу можно начинать ходить на следующий день, окончательная твердость поверхности достигается через 72 часа.

· Перед расстановкой мебели или устиланием ковров необходимо выждать 72 часа.
· В первые 2 – 3 недели покрытие ещё не вполне высыхает и проявляет чувствительность к воде. Если пол помыт или вода попала на некоторые его участки, это может привести к обратимому помутнению цвета покрытия.

· Покрасочный инвентарь сразу отмыть водой. Засохший лак отмывается ацетоном.

· Остатки не использованного лака должны утилизироваться в соответствии с природоохранным законодательством. Не сливать в канализацию.
· Из-за огромного разнообразия экзотических пород древесины, представленных на рынке, рекомендуется провести предварительный тест, чтобы убедиться, что продукт не краснеет, не отслаивается из-за веществ, которые содержатся в древесине.
Внимание:   реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отклонение, не превосходящее 30% от указанной величины.


