	SAYERLACK

INNOVATIVE WOOD

SOLUTIONS

Sherwin-Williams Italy
	ТЕХНИЧЕСКАЯ

 СПЕЦИФИКАЦИЯ
	
	Дата издания:

16.11.2006 г.

_____________

Страница 1 из 2

	
	
	
	


	
Код                                             

            AF 72**           

	                                       Прекращает действие предыдущего издания от 03/10/06г.       

 
ВОДОРАЗБАВИМЫЙ  САМОГРУНТУЮЩИЙСЯ
ПАРКЕТНЫЙ ЛАК

	
	Степень блеска (**):
	05,10, 20, 30, 40, 60 и 90 % блеска 
	

	
	Область применения:
	половая доска, ступени, мебель, фрезерованные детали, рамы, погонаж, стеновые панели.
	

	
	Способ нанесения:
	Лакораспылительные пистолеты: обычные, безвоздушные, «эрмикс», электростатические (при условии, что используемое оборудование предназначено для нанесения водоразбавляемых ЛКМ), а также возможно нанесение валиком либо кистью, обязательно с натуральным (мягким) ворсом. 
	

	
	Рецептура смешивания:
	Материал готов к нанесению. При необходимости, для доведения лака до оптимальной рабочей вязкости, добавьте до 10% питьевой воды.
	

	
	Технические характеристики:
	
	

	
	Содержание нелетучих веществ (%):
	31 ± 2
	

	
	Плотность (кг/л):
	1.030 ± 0.030
	

	
	Вязкость (DIN 4 при 20 С, в секундах)
	100” ± 5”
	

	
	Количество слоев:
	2 – 4 слоя
	

	
	Рекомендуемый вес жидкого слоя  (г/м2):
	От  80 до 140 на каждый слой
	

	
	Время сушки (при 100 г/м2 и 20( С):
	От пыли                                               30 минут

На отлип                                              60 минут

До шлифовки                                      4 часа

До складирования                              24 часа
	

	
	Ускоренная сушка (100 г/м2  при 35( С):
	Обдув                                                  15 минут

Горячий воздух при 35( С                  45 минут

Охлаждение                                        15 минут
	

	
	Срок годности:
	15 месяцев
	


Подготовка поверхности.

Нанесение водоразбавимых морилок серии АМ 546/ХХ или АМ 541/ХХ.

Лак AF 72** - это  однокомпонентный, водоразбавимый, самогрунтующийся лак для паркетных полов, обладающий эластичностью, твёрдостью покрытия и стойкостью к истиранию. Легко наносится валиком или кистью, удобен в эксплуатации и последующей отделке.
Выравнивать полы и изъяны поверхности, можно используя связующее для паркетной шпатлёвки ХТ 590, смешанное с древесной пылью, полученной при шлифовке паркета. Для этой цели может быть также использован грунт АU 447/00. 

Благодаря содержанию акриловых и полиуретановых компонентов и способности отлично смачивать поры, лак особенно подходит для получения эффекта открытых пор (при нанесении двумя слоями).

Лак может подкрашиваться небольшим количеством водоразбавляемых морилок серий АМ 546/ХХ. 

Способность хорошо удерживаться на вертикальных поверхностях, твёрдость и отличной устойчивостью к химическому воздействию делают лак AF 72** подходящим для нанесения на ступени, паркет, при средней интенсивности нагрузки на поверхность.

В наших лабораториях был проведён тест на устойчивость лака к истиранию согласно положению АSTM D 4060-81. В ходе теста использовалось оборудование со шлифовальным колесом зернистостью CS 17. В результате исследования лак проявил устойчивость к истиранию между средним и высоким уровнем. 

Кроме того, лак AF 72** превысил уровень 1В устойчивости к химическому воздействию в соответствии со стандартом DIN 68861 часть 1.

	SAYERLACK

INNOVATIVE WOOD

SOLUTIONS

Sherwin-Williams Italy
	ТЕХНИЧЕСКАЯ

 СПЕЦИФИКАЦИЯ
	
	Дата издания:

03.10.2006 г.

_____________

Страница 2 из 2

	
	
	
	


	
Код                                             

         AF 72**           

	Прекращает действие предыдущего издания от 27/05/05       

Описание 

ВОДОРАЗБАВИМЫЙ  САМОГРУНТУЮЩИЙСЯ
ПАРКЕТНЫЙ ЛАК


При эксплуатации окрашенных деталей в условиях частых контактов с химическими веществами, например в случаях с мебелью для баров, кухонь, ванных, мы рекомендуем в финишный слой лака добавлять связующее ХА 4080 в количестве 1 % от объёма лака. После этого вязкость AF 72** немного       повышается в течение следующих 7 дней; поэтому рекомендуется использовать связующее в смеси со свежим продуктом в количестве 1:1. Перед нанесением следует добавить свежее связующее еще  раз.

Использование при производстве игрушек:

Лак AF 72** не содержит тяжёлых металлов и соответствует Европейскому стандарту EN 71-3 (пригоден для окраски детских игрушек и детской мебели).

Дополнительную информацию можно найти в буклете "GENERAL GUIDELINES ON THE USE OF WATERBORNE COATINGS FOR INTERIORS" ("Основы использования водоразбавляемых материалов для внутренних работ").

Особые рекомендации:
· Не допускать замерзания. Хранить при температурах не ниже +5°С.
· Температура при нанесении не ниже 15°С.
· Остатки неиспользованного лака должны утилизироваться в соответствии с природоохранным законодательством. Не сливать в канализацию.

· Из-за огромного разнообразия сырья при производстве мебельных материалов, при переходе от ЛКМ на базе органических растворителей на водоразбавляемые ЛКМ необходимо проконсультироваться с поставщиками о пригодности имеющегося оборудования и используемых материалов. Особого внимания требуют электростатические пистолеты, насосы, уплотнения, герметики, клеи, присадки для водяной завесы окрасочных кабин, материалы упаковки, абразивные материалы, шпатлевки и  т.п.

	Внимание:   реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины.


