	SAYERLACK

Arch Coatings Italy

S.p.A.
	ТЕХНИЧЕСКАЯ

 СПЕЦИФИКАЦИЯ
	
	Дата издания:

06.12.06 г.
_____________

Страница 1 из 2

	
	
	
	


	Прекращает действие предыдущего издания от 26.07.05 г.

Код                                             Описание

        АМ 541/ХХ                      ЗАЩИТНАЯ   ПРОПИТКА   ДЛЯ 

                                                 ЭКСТЕРЬЕРА СЕРИИ «ГИДРОПЛЮС» 



	
	Базовые цвета (ХХ):
	01 – цвет  слоновой кости

13 – белый 

NO – нейтральный
66 – зеленый
	

	
	Область применения:
	Окраска окон, дверей и др. изделий, подверженных воздействию погоды
	

	
	Способ нанесения:
	Облив, погружение, кисть, распыление. Перед использованием тщательно перемешать. При нанесении температура покрытия, субстрата и покрасочного помещения должна быть не менее 15°С.
	

	
	Разбавление:
	При окраске обливом добавьте до 50 % питьевой воды. Для нанесения распылением 5-10%. 
	

	
	Технические характеристики:
	

	
	Содержание нелетучих веществ (%):
	01              52 ( 1

13              53 ( 1 

66              39 ( 1 

NO             32 ( 1
	

	
	Плотность (кг/л):
	01              1.350( 0.050

13              1.350 ( 0.050 

66              1.175 ( 0.050 

NO             1.100 ( 0.050
	

	
	Вязкость (DIN 4 при 20( С, в секундах)
	01, 13         17 ( 3
66, NO       14 ( 3 
	

	
	Время сушки (при 50 г/кв.м и 20( С):
	Сушку водоразбавляемых ЛКМ следует проводить в помещениях с температурой не ниже 15 °С и относительной влажностью не выше 85%

На отлип                                  2 часа 

До шлифовки                          16 часов

До последующей окраски      16 часов 
	

	
	Ускоренная сушка (50 г/ кв.м и 30( С):
	При искусственной циркуляции сухого теплого (28-30( С)
Обдув                                       10 минут

Теплый воздух                         60 минут

Охлаждение                            10 минут 
	

	
	Укрываемая поверхность (кв.м/кг):
	10 –12, в зависимости от породы дерева и способа нанесения
	

	
	Последующая окраска:
	Гаммой ЛКМ «Гидроплюс» для наружных работ.
	

	
	Срок годности:
	При соблюдении правил хранения  -15 месяцев.
	

	Подготовка субстрата:

Тщательно очистите поверхность, которая должна быть сухой (12 – 14% влажности) и не иметь участков загрязнения маслами, воском, смолами и т.п.

Крайне необходима тщательная шлифовка поверхности абразивной бумагой  с зерном Р150 для мягких пород и зерном Р180 для твердых. Не рекомендуется применять скотч-брайт, поскольку он  оставляет синеватые пятна.

 

	Внимание:   реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины.

	SAYERLACK

Arch Coatings Italy

S.p.A.
	ТЕХНИЧЕСКАЯ 

СПЕЦИФИКАЦИЯ
	
	Дата издания:

26.07.05г
Страница 2 из 2

	
	
	
	


	Прекращает действие предыдущего издания от 04/11/04 г.

Код                                             Описание
        АМ 541/ХХ                      ЗАЩИТНАЯ   ПРОПИТКА   ДЛЯ 

                                                 ЭКСТЕРЬЕРА СЕРИИ «ГИДРОПЛЮС»


	Общие свойства:

Серия  АМ 541/ХХ это серия однокомпонентных водоразбавимых защитных пропиток  с хорошей укрывистостью и способные устранить пожелтение или покраснение белых или прозрачных водоразбавляемых ЛКМ, что позволяет добиться отличного внешнего  вида покрытия.

При использовании обычных антисептических пропиток, кислоты, присутствующие в древесине, растворяются и выходят на поверхность изделия, что вызывает изменение цвета плёнки покрытия, и может быть заметно уже на стадии сушки.

При работе с проблемными породами древесины, такими, как каштан, рекомендуется использовать барьерные грунты, такие как АМ 462/00 и АМ 562/ХХ, так как АМ 541/ХХ не обладает достаточными свойствами для блокировки содержащихся внутри этой древесины веществ.   

Пропитки серии АМ 541/ХХ предназначены для защиты от грибков древесины, подверженной погодным воздействиям.
Пропитки АМ 541/ХХ  возможно окрашивать пигментными пастами ХА 4011/ХХ в количестве 3% для того, чтобы получить большее разнообразие оттенков.

АМ 541/ХХ послужат первым слоем для любой системы окраски водоразбавляемыми ЛКМ для внешних работ, именно их следует предпочесть обычным водным защитным пропиткам.
Наиболее подходят для твердых пород древесины. Пропитка не защищает от выступания смол. 
ВНИМАНИЕ! 

Хранить продукт при температуре не ниже +5°С и не выше +35°С.

Остатки неиспользованного лака, водяные завесы кабин и т.п. отходы  должны утилизироваться в соответствии с природоохранным законодательством. Не сливать в канализацию.



	Внимание:   реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины.


