[image: image1.jpg]SAY ERLACK

INNOVATIVE WOO0OD SOLUTIONS



[image: image1.jpg]  


Область применения:�
Балконы, сайдинг, мебель для экстерьера�
�
Способ нанесения:�
Растирка, кисть, валик, безвоздушные пистолеты�
�
Рецептура смешивания:�
Готова к применению�
�



Технические характеристики:


Плотность, кг/л:�
1,000 ± 0,030�
�
Вязкость (DIN 2 при 20°C), сек�
55 ± 3�
�
Расход, м2/кг:�
12-18�
�
Количество слоёв:�
От 2-х до 4-х с интервалом 1 час�
�
Время сушки (при 140г/кв.м. и 20°С):�
На отлип                         30 минут 


До складирования       2 часа�
�
Срок годности:�
15 месяцев�
�



Подготовка поверхности: 


Удалить с поверхности следы жира, воска и смол. Тщательно отшлифовать древесину абразивом Р120-150-180. Не рекомендуется использовать металлическую вату во избежание появления голубых пятен на окрашенной поверхности. Влажность древесины должна быть 14-16%.


Пропитка также может использоваться для защиты камня и кирпича.





AZV 2317/00 – прозрачная водоотталкивающая пропитка для мягких и твёрдых пород древесины. Специальная формула позволяет ей глубоко проникать в древесину, образуя гидрофобный слой в капиллярах и порах древесины, который отталкивает воду. Новая технология сочетает в себе высокую гидрофобность и способность субстрата обмениваться влажностью с внешней средой, увеличивая долговечность покрытия и снижая вероятность поражения микроорганизмами.





AZV 2317/00 наносится на любые цветные пропитки серии «HydroPlus». Наибольшим образом водоотталкивающие свойства проявляются после нанесения пропитки до насыщения древесины (в 2 слоя) и полной сушки покрытия (24 часа после нанесения).


Пропитка не может подкрашиваться пигментами и перекрываться другими водоразбавимыми  покрытиями.  Также её не рекомендуется применять для окраски поверхностей, подверженных износу. 


Для увеличения срока службы покрытия его можно обновлять, нанося пропитку на поверхность без предварительной шлифовки.





Сушка:


Сушка пропитки должна происходить в помещениях с температурой не ниже 15 (С и относительной влажностью 65-85%. Не рекомендуется ускоренная сушка горячим воздухом.





Срок хранения пропитки:


После вскрытия тары продукт подвержен воздействию бактерий и грибков, обычно присутствующих в воздухе, что вызывает загнивание, определяемое по запаху, изменению цвета и загустению продукта в банке. Это может также случиться, если продукт длительное время находится в окрасочных ваннах или в баках окрасочного оборудования, особенно летом. Для увеличения срока сохранения продукта окрасочное оборудование  промывайте по возможности чаще (желательно дезинфицирующими  растворами) и регулярно добавляйте в материал бактерицидную добавку ХА 4051/00 в количестве 0,1%. В качестве дезинфицирующего раствора используйте воду с добавлением 2% ХА 4051/00. 





Особые указания:


Не храните пропитку при температурах ниже 5(С и выше 35(С.


Отходы процесса окраски должны утилизироваться в соответствии с природоохранным законодательством. Не сливайте отходы в канализацию.








AZV 2317/00








Прозрачная водоотталкивающая пропитка








[Введите текст]



