	[image: image2.png]#

F:t
AKZO NOBEL





	Техническое описание

Наименование:   Белая ПУ эмаль для наружных работ 

Артикул:   2675-755251 – эмаль ярко-белая  (фасовка 18 л.)
                  2675-003251 – прозрачная эмаль/база под колеровку
                  2675-756251-200 – эмаль в цвет NCS 0502Y  (фасовка 20 л.)


Описание:
        Эмаль Д-Дур – двухкомпонентная,  полиуретановая, белая краска для наружных и внутренних работ, разработанная для промышленного использования. Тиксотропные свойства краски Д-Дур, позволяют наносить ее на вертикальные поверхности, например, при изготовлении окон.
Эмаль может наноситься электростатическим распылением. В качестве грунта, при изготовлении окон, рекомендуется использовать специальный Д-Дур грунт. Краска колеруется в цвета по картам RAL и NCS-2.
        Эмаль Д-Дур подходит для всех типов древесины.  Содержание летучих растворителей соответствует всем нормам ISO (подробнее см. сертификационный лист).  Не содержит формальдегидных и полиэфирных смол, ксилола, кислотных соединений. Для получения лучших результатов при использовании данной краски следует помнить, что: перед нанесением эмали, загрунтованная поверхность должна быть отшлифована и очищена от пыли. 
Технические данные:
Степень блеска:                                25 %
Вязкость при нанесении (DIN4):        20 – 40 секунд 
Расход:                                             120 – 180 г/м2
Сухой остаток:                                  50 %
Плотность:                                        1,25 кг/л
Жизнеспособность смеси:                  4 часа
Сушка при 20°С, при нанесении 120 мкм:
От пыли:                                           15 – 20 минут
Для штабелирования:                        8 часов             
До следующего слоя:                        12 – 16 часов
До полного высыхания:                     24 – 28 часов

Приготовление рабочей смеси:                                       По объёму
Эмаль Д-Дур     2675-756251-200                                                  100 %   
Отвердитель     7000012009*S4C                                             30 %
Разбавитель     800-00218 или DPUR 2000                             10 – 30 % 

Примечание:
Хорошо перемешать перед нанесением и приготовлением рабочей смеси.
Хранить эмаль следует в прохладном помещении в плотно закрытой таре.
 


Компания Аванти,  г. Красноярск, ул. 60 лет Октября  121, тел/ф:  8 (391) 236-00-49, 236-56-05, сайт: www.avanti.su[image: image1]
