	SAYERLACK

Arch Coatings Italy

S.p.A.
	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
	
	Дата издания:

27/06/07
_____________

Страница 1 из 2

	
	
	
	


	Прекращает действие предыдущего издания от 18/04/02
Код                                             Описание

         PU 347/00            ВЫСОКОТИКСОТРОПНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ                 

                                                          ПОЛИЭФИРНЫЙ ГРУНТ



	
	Область применения:
	Плоские, фрезерованные детали
	

	
	Способ нанесения:
	Ручные и автоматические двухкомпонентные пистолеты 
	

	
	Рецептура смешивания:

Часть А

Часть Б (ускоритель)

Часть В (катализатор)

Растворитель
	                          По весу                 По объему 
PU 347                     100                       100      

РН 888                       2                          2,2   

РН 999                       2                          1,7 

DХ 931                   5 – 20                    5 – 20 
	

	
	Технические характеристики:
	
	

	
	Содержание нелетучих веществ (%):
	79 + 2
	

	
	Плотность (кг/л):
	1.000 ± 0.030
	

	
	Вязкость (DIN 4 при 20( С, в секундах)
	20 ( 3
	

	
	Жизнеспособность при 20( С:
	Около 15 минут
	

	
	Рекомендуемый вес жидкого слоя  (г/кв.м):
	Максимум 250 на слой
	

	
	Интервал между слоями при 20(С:
	От 15 до 30 минут
	

	
	Число слоев:
	Максимум 2
	

	
	Время до складирования
	Минимум 4 часа
	

	
	Ускоренная сушка:
	Обдув 10 минут
20 минут при 45°С

Охлаждение 10 минут
	

	
	До шлифовки
	Минимум 12 часов
	

	
	До нанесения следующего слоя
	Минимум 12 часов
	

	
	Цвет пленки
	Светло-коричневый
	

	
	Срок годности (месяцы):
	PU 347                       6      

РН 888                       6   

РН 999                       6 
	

	Общие свойства:

PU 347 – это высокотиксотропное полиэфирное покрытие без содержания воска, демонстрирующее отличную растекаемость и толщину сухой пленки как при горизонтальном, так и при вертикальном нанесении. Он обеспечивает отличную прозрачность, хорошую эластичность, гладкость и шлифуемость. В зимнее время следуют добавлять 2% РН 888 и 2% РН 999. В летнее время количество РН 888 и РН 999 лучше сократить до 1%, чтобы избежать проблем с отслоением.
Для увеличения срока жизни смеси до приблизительно 45 минут, используйте РН 666 в количестве 4% вместо РН 999. Это увеличит время сушки.

Для обеспечения прозрачности пленки мы рекомендуем использовать ускоритель РН 777 в количестве 2%. РН 777 замедляет сушку и уменьшает срок жизни смеси приблизительно до 10 минут.

Внимание!

· Полиэфиры применяются при температурах не ниже 20(С.

· Ускоритель РН 888 и катализатор РН 999 или ускоритель и перикись водорода при прямом контакте  вступают в бурную химическую реакцию, опасную для операторов оборудования. Поэтому сначала смешивайте РU 347/00 с РН 888 (ускоритель), тщательно перемешайте получившуюся смесь  и только затем  добавляйте РН 999 (катализатор-отвердитель).
· При нанесении на отбеленные породы древесины используйте барьерный грунт SC 3873 с отвердителем TH 2550 в количестве 100%.

Специальные инструкции: МДФ

С учетом существенных различий в структуре МДФ, доступных в настоящее время на рынке, рекомендуется всегда проверять стабильность субстрата перед нанесением материала.

	Внимание:   реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины.


