	SAYERLACK

INNOVATIVE WOOD

SOLUTIONS

Sherwin-Williams Italy
	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
	
	Дата издания:

27/06/07
_____________

Страница 1 из 1

	
	
	
	


	прекращает действие предыдущего издания от 12/10/05
Код                                             Описание

        PU 6019/00                         ПОЛИЭФИРНЫЙ ГРУНТ 

                                              С ПОВЫШЕННОЙ ПРОЗРАЧНОСТЬЮ


	
	Область применения:
	Плоские детали и фрезерованные детали, профили
	

	
	Способ нанесения:
	Распыление, двухкомпонентный пистолет
	

	
	Рецептура смешивания:

Часть А

Часть Б (ускоритель)

Часть В (катализатор)

Растворитель
	                         По весу         по объему

PU 6019/00          100                 100

PH 888                   2                    2.2

PH 999                   2                    1.7

DX 931                5 – 15             5 – 20 
	

	
	Технические характеристики:
	
	

	
	Содержание нелетучих веществ (%):
	84 ( 3
	

	
	Плотность (кг/л):
	1,055 ( 0,030
	

	
	Вязкость (DIN 8 при 20( С, в секундах)
	23 ( 2
	

	
	Жизнеспособность при 20( С:
	16 – 18 минут
	

	
	Число слоев:
	1 – 3 
	

	
	Интервал между слоями при 20(С:
	От 20 до35 минут
	

	
	Рекомендуемый вес жидкого слоя  (г/кв.м):
	Максимум 250
	

	
	Время сушки (20( С, минут):
	24 – 48  часов
	

	
	Пригодность к шлифовке:
	Не ранее чем через 24 часа
	

	
	Срок годности (месяцы):
	6
	

	PU 6019 - демонстрирует отличную толщину сухой пленки, хорошую шлифуемость, высокую эластичность, он легко наносится и образует совершенно прозрачную поверхность. Он может быть нанесен в несколько слоев (мокрый по мокрому) с интервалом в 30 – 40 минут.
Внимание:
Ускоритель РН 888 и катализатор РН 999 при прямом контакте вступают в бурную химическую реакцию, опасную для персонала. Поэтому сначала смешивайте РU 6019 с РН 888 (ускоритель) и только затем  добавляйте РН 999 (катализатор-отвердитель).

Особые рекомендации:
Как любое другое ПЭ покрытие, PU 6019 не следует применять при температуре ниже 15(С, а также на поверхности с относительной влажностью более 14%.
В зимнее время следует смешивать грунт с 2% РН 888 и 2% РН 999. В летнее время, а также в тропических районах, количество РН 888 следует сократить до 1% во избежание расслоения. 
Для увеличения срока жизни смеси на приблизительно 45 минут вместо РН 999 возможно добавление 4% РН 666, что скажется на увеличении времени сушки.

Чтобы избежать проблемы изменения цвета, рекомендуется добавление ускорителя РН 777 в количестве 2%.  РН 777 замедляет сушку и уменьшает срок жизни смеси приблизительно до 10 минут.


	Внимание:   реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины.


