| Технология покрытия Sauna Wachs (воск для саун на водной основе) компании Borma Wachs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МЕТОД: ПРОЗРАЧНАЯ И ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ ОТДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ МАСЛОМ. |  |  |  |
| ИСПОЛНЕНИЕ ПО ГЛЯНЦУ: ШЕЛКОВИСТО МАТОВЫЙ |  |  |  |
| СИСТЕМА ОКРАСКИ: 1. КОЛЕРОВАННОЕ МАСЛО Sauna Wachs (Воск для саун на водной основе) – 2 слоя; |  |  |  |
| № | Наименование операции | Нанесение | Материал, расход |
| 1 | Шлифовка (подготовка поверхности к нанесению масла). Зернистость абразива Р 100 – 120. После того как вы отшлифовали, деревянную поверхность необходимо тщательно очистить от пыли. Нанесение масла при температуре: 18 – 20С. Влажность воздуха: 40 – 70%. Убедитесь, что помещение хорошо проветривается, это способствует процессу сушки. |  |  |
| 2 | Нанесение 1-го и 2-го слоя Воска Sauna Wachs Цвет: колерованный. | Вид нанесения: кистью (натур/смеш), валиком (велюр). Наносится в 1 слой След. cлои: через 6-8 часа | Sauna Wachs: готовое к применению (тщательно перемешать). Расход: 10-12 м2/л (в 2 слоя) |
| 3 | Шлифовка (между первым и вторым слоем, убираем ворс). Зернистость абразива Р 180 – 220. |  |  |

Покрытие на водной основе. Производится из высококачественных восков и смол. Предназначено для отделки и защиты любых деревянных поверхностей внутри парной (скамейки, панели, пол, потолок). Прозрачное, не изменяет цвет древесины, придает деревянной поверхности приятный шелковистый блеск, защищая от воды и грязи. Помимо прозрачного бесцветного варианта производится в белом, сером и чёрном цветах с использованием светостойких красящих пигментов. Благодаря низкой вязкости и паропроницаемости глубоко проникает в древесину и придаёт приятный шелковистый блеск.

ВНИМАНИЕ: Тщательно перемешать перед использованием. Продукт должен быть нанесен в соответствии с нормами расхода, в противном случае, при избыточном нанесении излишнее количество восков изменит цвет обрабатываемой поверхность, сделав ее серой, и жирной на ощупь, а также затруднит впитываемость и высыхание.