	18.10. Технология окраски изделий из массива сосны, 
которые в дальнейшем будут эксплуатироваться вне помещения. 


	МЕТОД:  ГЛУХАЯ, УКРЫВИСТАЯ ОТДЕЛКА ПОД ЭМАЛЬ

	ИСПОЛНЕНИЕ ПО ГЛЯНЦУ:   ПОЛУМАТОВАЯ ОТДЕЛКА

	СИСТЕМА ОКРАСКИ: ПРОПИТКА AM 541/13, ГРУНТ ВОДНЫЙ БЕЛЫЙ AM 473/13, ЭМАЛЬ ВОДНАЯ AZ 2130/13

	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:  ОТДЕЛКА ИЗДЕЛИЙ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

	ОКРАСКА:  ОКНА, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, БЕСЕДКИ И Т.Д.


	№
	Наименование операции
	Характеристики и условия
	Материал, весовая рецептура

	1
	Шлифовка 
(подготовка поверхности изделия к окраске)

	Зернистость абразива  
Р 180 – 220 
	 

	2
	Нанесение  пропитки-антисептика 

AM 541/13 белая

Производитель ЛКМ:
SAYERLACK (Италия)

	Вид нанесения: распыление
Рвозд = 2 – 2,5 бар

Диаметр форсунки = 1,3 – 1,5 мм

Количество слоев – 1  

Вес мокрого слоя   80 – 100 г/м2

	Пропитка AM 541/13                     100% 
Вода                                               100%
Жизнеспособность неограниченна


	3
	Сушка (этажерка)
до шлифовки

	Время:   6 – 7  часов
Температура:   20(С

Влажность воздуха:   40 – 70%

	

	4
	Шлифовка (ручная или механизированная)


	Зернистость абразива  
Р 150 – 180
	

	5
	Нанесение  водного белого грунта 
AM 473/13
Производитель ЛКМ:
SAYERLACK (Италия)

	Вид нанесения: распыление
Рвозд = 2 – 2,5 бар

Диаметр форсунки = 2,0 – 2,5 мм

Количество слоев – 1  

Вес мокрого слоя   150 – 180 г/м2

	Грунт белый  AM 473/13           100%
Разбавитель вода                   10 – 20%  
Жизнеспособность неограниченна


	6
	Сушка (этажерка)
до шлифовки

	Время:   14 часов
Температура:   20(С

Влажность воздуха:   40 – 70%

	

	7
	Шлифовка (ручная или механизированная)


	Зернистость абразива  
Р 150 – 180
	

	8
	Нанесение водной эмали  
AZ 2130/13 

Производитель ЛКМ:
SAYERLACK (Италия)

	Вид нанесения: распыление
Рвозд = 2 – 2,5 бар

Диаметр форсунки = 2,5 – 2,7 мм

Количество слоев – 1  

Вес мокрого слоя   200 – 220 г/м2
	Эмаль  AZ 2130/13                    100% 

Разбавитель вода                   10 – 15%  
Жизнеспособность неограниченна


	9
	Сушка (этажерка)

до складирования


	Время:   24 часа
Температура:   20(С

Влажность воздуха:   40 – 70%


	


[image: image1.png]Pl coating technology

000 «Asant» 660079, r. KpacHospcek, yn. 60 net Okts6ps, 121
Ten/takc: (391) 236-56-05, 236-00-49 www.avanti.su ’





